Tender Stilmat™ Master brush

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Specijalan spoljni otirač tekstilnog izgleda. Dokazano otporan na sve vremenske uslove. Premium kvalitet, karakteristike i izgled. Ima karakteristike lux četkica, a menja gumene, sa četkom ili tekstilne otirače. |
| Model | MASTER BRUSH STILMAT – otirač-staze-ispune |
| Šifra | MB-DCC |
| Karakteristike proizvoda:  | Spoljni superupijajući tekstilni otirač za visokofrekventne komercijalne objekte |
| Materijal - tkanina  | 100% Polyamide |
| Podloga | PVC |
| Prvi/gornji sloj podloge | PET/PA |
| Vrsta prediva | Boucle construction (više materijala u jednoj podlozi) |
| Dezen | Kombinovani |
| Ukupna težina ISO 8543 | Min. 2.950 gram/m² |
| Ukupna visina ISO 1765 | Min. 8.5 mm |
| Upotreba/klasifikacija EN 1307 | Min. 33 |
| Izdržljivost EN 1963 | Min. 33 |
| Udobnost EN 1307 | Min. LC1 |
| Frekvencija prolaznika | Isključivo: Visoka - Intenzivna upotreba |
| Kapacitet upijanja TNO W6034 | Min. 3.7 l/m² |
| Zapaljivost Euroclass EN13501 | Min Cfl /s1 |
| Otpornost na klizanje EN13893 | Min. DS |
| Zadržavanje peska 1-3 | Min. 2 |
| Optička klasifikacija 1-5 | Min. 4.5 |
| Dimenzije rolne | Do 2000mm širine , duzine do 25000mm (bez spajanja) |
| Gumena bordura/ivice | Na zahtev |
| Klasa proizvoda | Za komercijalne objekte/Luksuzna |
| Idealna pozicija | Spoljne i natkrivene zone sa visokom frekvencijom prolaznika |
| Zone I-II-II | I,II |
| Zemlja porekla  | Holandija (EU) |
| Kontakt | STILMAT |