Tender Performance FG

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Najviši stepen nezapaljivosti u našoj ponudi (Bfl-s1). Premium Kvalitet. Tkanina je namenjena za sve vrste ulaza gde je potrebno extra efikasno uklanjanje nečistoća i upijanje vlage sa obuće, uz poseban dizajn, najbolje karakteristike i najviši stepen nezapaljivosti. |
| Model | PERFORMANCE STILMAT– Fire guard - otirač-staze-ispune |
| Šifra | PF-DCCFG |
| Karakteristike proizvoda:  | Unutrašnji superupijajući tekstilni otirač za visokofrekventne komercijalne objekte |
| Materijal - tkanina  | 100% recikliran (Econyl®) Polyamide |
| Podloga | PVC |
| Prvi/gornji sloj podloge | PET/PA |
| Vrsta prediva | Velur |
| Dezen | Melirano |
| Ukupna težina ISO 8543 | Min. 3650 gram/m² |
| Ukupna visina ISO 1765 | Min. 7.5 mm |
| Upotreba/klasifikacija EN 1307 | Min. 33 |
| Izdržljivost EN 1963 | Min. 33 |
| Udobnost EN 1307 | Min. LC3 |
| Frekvencija prolaznika | Isključivo: Visoka - Intenzivna upotreba |
| Kapacitet upijanja TNO W6034 | Min. 4.7 l/m² |
| Zapaljivost Euroclass EN13501 | Min Bfl /s1 |
| Otpornost na klizanje EN13893 | Min. DS |
| Zadržavanje peska 1-3 | Min. 3 |
| Optička klasifikacija 1-5 | Min. 4.5 |
| Dimenzije rolne | Do 2000mm širine , dužine do 25000 mm (bez spajanja) |
| Gumena bordura/ivice | Na zahtev |
| Klasa proizvoda | Za komercijalne objekte/Luksuzna |
| Idealna pozicija | Natkrivene i unutrašnje zone sa visokom frekvencijom prolaznika |
| Zone I-II-II | II,III |
| Zemlja porekla | Holandija (EU) |
| Kontakt | STILMAT |