Tender Premium GC

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Za nakrivene i unutrašnje prostore visoko prometnih objekata, gde se zahteva ekološka tkanina u skladu sa A+, VOC, EMS, LEED standardima Premium kvaliet, karakteritke i izgled. Poseban je zbog toga sto kombinuje grubo skidanje sa zadržavanjem svih vlaznih nečistoća. Zbog svoje structure tkanja koja je delimičnno kružnog oblika i kombinacije mekanog tkanja, čini da nečistoće propadaju i ne budu vidljive na površini, a opet da lako izlaze kod održavanja. Jak i otporan material od kog je tkanje, skida i upija nećistoče. |
| Model | PREMIUM STILMAT– Green concept - otirač-staze-ispune |
| Šifra | PR-DCCGC |
| Karakteristike proizvoda: | Unutrašnji superupijajući tekstilni otirač za visokofrekventne komercijalne objekte |
| Materijal - tkanina | 100% Polyamide |
| Podloga | PU (PVC FREE) |
| Prvi/gornji sloj podloge | PET/PA |
| Vrsta prediva | Bouclé construction (više materijala u jednoj podlozi) |
| Dezen | Kombinovani |
| Ukupna težina ISO 8543 | Min. 2.700 gram/m² |
| Ukupna visina ISO 1765 | Min. 7.0 mm |
| Upotreba/klasifikacija EN 1307 | Min. 32 |
| Izdržljivost EN 1963 | Min. 32 |
| Udobnost EN 1307 | Min. LC3 |
| Frekvencija prolaznika | Isključivo: Visoka - Intenzivna upotreba |
| Kapacitet upijanja TNO W6034 | Min. 5.1 l/m² |
| Zapaljivost Euroclass EN13501 | Min Cfl /s1 |
| Otpornost na klizanje EN13893 | Min. DS |
| Zadržavanje peska 1-3 | Min. 2 |
| Optička klasifikacija 1-5 | Min. 4.5 |
| Dimenzije rolne | Do 2000mm širine , duzine do 25000mm (bez spajanja) |
| Gumena bordura/ivice | Na zahtev |
| Klasa proizvoda | Za komercijalne objekte/Luksuzna |
| Idealna pozicija | Natkrivene i unutrasnje zone sa visokom frekvencijom prolaznika |
| Zone I-II-II | II,III |
| Zemlja porekla | Holandija (EU) |
| Kontakt | STILMAT |