Tender Prestige GC

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Za nakrivene i unutrašnje prostore visoko prometnih objekata, gde se zahteva ekološka tkanina u skladu sa A+, VOC, EMS, LEED standardima. PRESTIGE STILMAT™ - Green concept - jedinstvena tkanina namenjena za sve vrste unutrašnjih ulaza gde je potrebno skidanje svih vrsta nečistoća i posebno upijanje vlage sa obuće. Manje nečistoće propadju kroz tkaninu, ne raznose se i nisu vidljive na povrsini, a opet kod čišcenja lako izlaze. |
| Model | PRESTIGE STILMAT– otirač-staze-ispune |
| Šifra | PS-DCCGC |
| Karakteristike proizvoda | Unutrašnji superupijajući tekstilni otirač za visokofrekventne komercijalne objekte |
| Materijal - tkanina | 100% Polyamide |
| Podloga | PU (PVC FREE) |
| Prvi/gornji sloj podloge | PET/PA |
| Vrsta prediva | Velur |
| Dezen | Kombinovani |
| Ukupna težina ISO 8543 | Min. 2.750 gram/m² |
| Ukupna visina ISO 1765 | Min. 8.5 mm |
| Upotreba/klasifikacija EN 1307 | Min. 32 |
| Izdržljivost EN 1963 | Min. 33 |
| Udobnost EN 1307 | Min. LC3 |
| Frekvencija prolaznika | Isključivo: Visoka - Intenzivna upotreba |
| Kapacitet upijanja TNO W6034 | Min. 6.3 l/m² |
| Zapaljivost Euroclass EN13501 | Min Cfl /s1 |
| Otpornost na klizanje EN13893 | Min. DS |
| Zadržavanje peska 1-3 | Min. 2 |
| Optička klasifikacija 1-5 | Min. 4 |
| Dimenzije rolne | Do 2000mm širine , duzine do 25000mm (bez spajanja) |
| Gumena bordura/ivice | Na zahtev |
| Klasa proizvoda | Za komercijalne objekte/Luksuzna |
| Idealna pozicija | Natkrivene i unutrasnje zone sa visokom frekvencijom prolaznika |
| Zone I-II-II | II,III |
| Zemlja porekla | Holandija (EU) |
| Kontakt | STILMAT |